## Slide 1
Chart: 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
рН 3 | 50.2 | 49.1 | 47.4 | 45 | 40.4 | 30.9 | 16.7 | 4.23 | 0.217 | 0.0128
рН 4
рН 5 | 905 | 739 | 576 | 436 | 314 | 198 | 88.4 | 21.7 | 2.91 | 0.485
рН 8
рН 9 | 866 | 784 | 669 | 505 | 285 | 83.6 | 5.11 | 0.243 | 0.0691
Sigma | 15.5 | 13.3 | 10.5 | 7.66 | 4.75 | 1.78 | 0.129 | 0.0404
рН 3 | 9.84 | 9.54 | 9.17 | 8.58 | 7.71 | 6.24 | 4.17 | 2 | 0.581 | 0.177
рН 4
рН 5 | 99.4 | 94 | 87.3 | 79.9 | 72.9 | 65.9 | 56.2 | 36.9 | 16.3 | 5.58 | 2.12
рН 8
рН 9 | 104 | 100 | 95.3 | 85.6 | 60.1 | 25.9 | 5.67 | 1.28 | 0.59
Sigma | 8.47 | 7.71 | 6.75 | 5.52 | 3.94 | 2.07 | 0.711 | 0.317
Figure S1. Temperature dependence of storage G and loss G modulus for gels of cod gelatin (СG = 10 wt.%) extracted at different рН. The rate of temperature increase was 1 °C/min; Тm was determined at the crossover point G = G.
1. S1 Temperature scanning of the gelatin gels for determination of melting temperature

## Slide 2
2. S2 Amide I band decomposition by using Gaussian distribution
Figure S2. Amide A band decomposition obtained using Gaussian distribution method (R2 = 0.99).